# Классификатор профиля

(для предварительного определения группы сложности профиля)

# Понятия и  определения.

По виду сечения профили подразделяют на:

- Полые профили, сечение которых включает одно или несколько внутренних закрытых пространств,

- Сплошные профили, в поперечном сечении которых отсутствует внутреннее закрытое пространство.

Алюминиевые профили изготавливают из сплава AД0, АД31, 6060, 6063 по ГОСТ8617-81 и ГОСТ22233-2001. В отдельных случаях возможно изготовление алюминиевых профилей с характеристиками, превышающими рекомендуемые ГОСТ22233-2001. Но в этом случае потребуются дополнительные согласования.

Лицевая поверхность профиля - поверхность профиля, которая видна в смонтированной конструкции (изделии) и к которой предъявляются требования по показателям внешнего вида. При необходимости она обозначается на чертеже, с указанием последующей защиты этой поверхности, например покраска или анодирование.

Описанная окружность – окружность, внутрь которой, полностью вписывается требуемый профиль. Для определения диаметра описанной окружности необходимо с помощью линейки измерить расстояние в мм. между 2-мя наиболее удаленными друг от друга точками внешнего контура образца профиля. Следует помнить, что при снятии диметра описанной окружности с чертежа необходимо учитывать масштаб изображения.

Профили нормальной точности (Н), профили повышенной точности (П) – классификация профилей в зависимости от допусков заложенная в ГОСТ22233-2001.

# Группы сложности.

Алюминиевые профили производства делятся на 3 группы в зависимости от сложности профиля.

# Группа А – профили общестроительного назначения

и чертежные профили простой конфигурации.

Основные признаки группы А.

- Профили простой конфигурации - уголки, полосы, швеллеры, прутки, тавры, двутавры а также прямоугольные, квадратные и круглые трубы.

- Профили с толщинами стенок больше приведенных в Таблице 1 данного классификатора. (например. - уголок 60х60х2 или труба прямоугольная 60х60х2,5)

- Допуски на размеры соответствуют ГОСТ8617-81 или ГОСТ22233-2001 для профилей нормальной точности, в зависимости от требований заказчика по выбору ГОСТа для данного профиля.

Ужесточение интервала допусков на размеры или уменьшение толщины стенки, соответственно, изменяет группу профиля на более высокую.

# Группа В – чертежные профили различной конфигурации.

Основные признаки группы В.

- Профили с толщинами стенок равными значениями приведенными в таблице 1 или меньше их, но не более чем на 15%.  (например. – рекомендуемая толщина стенки 1,7 мм. 15% - 0,25 мм. Толщина стенки профиля 1,7 - 0,25 = 1,45 мм)

- Допуски на размеры соответствуют ГОСТ8617-81 или ГОСТ22233-2001 для профилей нормальной точности, в зависимости от требований заказчика по выбору ГОСТа для данного профиля.

Ужесточение интервала допусков на размеры или уменьшение толщины стенки, соответственно, изменяет группу профиля на более высокую.

# Группа S – чертежные профили, сложные в исполнении.

Основные признаки группы S.

- Профили с большой разнотолщинностью 300÷450%. (например: профили в которых присутствует элементы как с толщина стенки 1,1 мм. так и с толщиной 3,3мм. (300%).

- Полые профили, имеющие более 3-х закрытых пространств (полостей).

- Профили с толщинами стенок 0,8 - 1,0 мм, при диаметре описанной окружности больше 50 мм.

- Допуски на габаритные размеры соответствуют ГОСТ22233-2001 для профилей повышенной точности.

Ужесточение интервала допусков на размеры или уменьшение толщины стенки, соответственно, уменьшают вероятность выхода рентабельного процента годного профиля и могут привезти к ситуации когда получение профиля методом экструзии, без дополнительной механической обработки становится невозможным.

# Рекомендации по определению группы сложности.

В связи с тем, что основная группа – это группа В, с целью упрощения выбора группы сложности рекомендуется начать классификацию профиля по признакам группы А. В случае несоответствия признаков – профиль относится к группе В.

# Таблица 1

| Диаметр описанной окружности, мм. | Толщина стенок и полок профилей, мм. |
| --- | --- |
|  | сплошных | полых |
| до 25 включ. | 1 | - |
| >25 ≤50 | 1,2 | 1,5 |
| >50 ≤75 | 1,5 | 1,7 |
| >75 ≤100 | 1,7 | 2,0 |
| >100 ≤150 | 2,0 | 2,5 |
| >150 ≤200 | 2,5 | 3,0 |
| >200 ≤250 | 3,0 | 3,5 |
| >250 ≤300 | 4,0 | 4,0 |

# Графические примеры разделения профилей

по группам сложности.

| Группа сложности |
| --- |
| А | B | S |